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(57) Изобретение  относится  к  цинк-алюминиевым  сплавам,   предназначенным в качестве антикоррозионного покрытия для защиты от коррозии стальных сооружений.
Цель изобретения - улучшение антикоррозионной стойкости сплава-покрытия, что достигается дополнительным введением в сплав магния. Сплав на основе цинка содержит, мас.%: алюминий 5.0-55; магний - 0.005-0.5; цинк - остальное. Скорость коррозии сплава- 0.07-0.17 г/м2 -ч.
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Изобретение относится к сплавам на основе цинка, предназначенным в качестве антикоррозионного покрытия для защиты от коррозии стальных сооружений.

Известны сплавы на основе цинка, содержащие мас.%: алюминий 5.0-55; скандий 0.005-0.3; цинк - остальное [1].

Прототипом является сплав на основе цинка следующего состава: 5-55 мас.% алюминия, остальное-цинк [2].

Однако  покрытия  из  известных  сплавов  не 
обеспечивают стабильной защиты стальных сооружений от коррозии, так как имеют более низкую устойчивость к коррозионным воздействиям.

Цель изобретения- улучшение антикоррозионной стойкости сплава-покрытия, что достигается дополнительным введением в сплав магния. Сплав на основе цинка содержит, мас.%: алюминий 5.0-55; магний 0.005-0.5; цинк - остальное. Скорость коррозии сплава- 0.07-0.17 г/м2·ч (таблица).
Таблица
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Данные таблицы свидетельствуют о преимуществе предложенного сплава перед известным [1].

Сплавы цинка с алюминием (Zn5Al, Zn55Al) с оптимальным содержанием легирующего компонента (0.01 мас.% бериллия) создают покрытия стойкие к любым   атмосферам   и   против   газовой   коррозии,   что   объясняется  быстрым заполнением пор продуктами коррозии цинка.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Каждую смесь, состоящую из алюминия, цинка, и магния, сплавляют при 750-800° С в печах  сопротивления. Расплав перемешивают, снимают шлак, и отбирают пробу для химического анализа, исследования коррозионных и электрохимических свойств. Образцы для исследования коррозионно-электрохимических свойств имели цилиндрическую форму высотой 100-120мм и диаметром 8-10мм. Исследования проводили в среде раствора 3%-ного NaCl с рН = 7.1-7.4, потенциодинамическим методом на потенциостате ПИ-50.1.1 со скоростью развертки потенциала 2мВ/с. В  качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, а в качестве вспомогательного - платиновый электрод. Потенциодинамические кривые снимали следующим образом: от стационарного потенциала, который снимали после выдержки электрода в растворе 1 час, шли в анодную область до значения тока - 5мА, затем обратным ходом достигали потенциала коррозии, после чего заходили в глубоко катодную область до значения Е = -1.4 В, и обратным ходом до значения тока, равного нулю, далее снимали ход анодной кривой до значения 5мА. Анодные кривые обрабатывались. Основные характеристики снятие с анодных потенциодинамических кривых обобщены в табл.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сплав, содержащий цинк и алюминий, отличающийся тем, что дополнительно содержит магний при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Алюминий……………….5-55

Магний………………..0,005-0,5

Цинк………………………остальное11111111

Компьютерный набор:  Назарова Дж.Д. __________________________________________________________________________

Заказ               



          Тираж                   

              Подписное
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